## Применение хлористый кальций при строительстве

Хлористый кальций в строительстве используется в качестве антиморозной добавки добавляемой в строительные смеси и бетон. Использование хлористого кальция в качестве антиморозной добавки позволяет работать со строительными растворами при температурах до -20С. Достаточно при замешивании раствора добавить хлористого кальция в пропорциях указанных в таблице ниже:

| Кол-во Хлористого кальция | Кол-во строительного раствора | Тепература замерзания |
| --- | --- | --- |
| 0,5 кг | 25 кг | -5С |
| 1 кг | 25 кг | -10С |
| 1,5 кг | 25 кг | -15С |
| 2 кг | 25 кг | -20С |

Кроме того что добавление хлористого кальция понижает точку замерзания строительных растворов, его можно использовать как добавку ускоряющую схватывание бетонных растворов. Ниже приведена таблица влияния хлористого кальция на схватывание цемента:

| Дозировка хлористого кальция в % от массы цемента | Начало схватывания чч-мм | Конец схватывания чч-мм |
| --- | --- | --- |
| 0,75 | 04-26 | 06-46 |
| 1,25 | 02-47 | 04-22 |
| 1,75 | 01-30 | 03-40 |
| 2,5 | 00-16 | 01-16 |
| 5 | 00-02 | 00-03 |